МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №4 ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТУРИЗМА, ЭКОЛОГИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ

ГЕОРГИЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА СИЛИКАТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД

АВТОР: Аванесян Даниил Романович,

обучающийся объединения

«Исследователи природы» МУДО  ЦТЭК,

ученик 11 класса МБОУ лицея №4

г. Георгиевска Ставропольского края

РУКОВОДИТЕЛИ: Коваленко Наталья Егоровна,

педагог дополнительного образования

МУДО ЦТЭК г. Георгиевска Ставропольского края

Вашкеева Наталья Юрьевна,

учитель биологии МБОУ лицея №4

г. Георгиевска Ставропольского края

Георгиевск, 2018

Содержание

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Литературный обзор | 4 |
| 2 | Методика исследования | 5 |
| 3 | Результаты исследования | 7 |
|  | Выводы | 9 |
|  | Список литературы | 10 |
|  | Приложение | 11 |

Введение

Гидросфера – это составная часть биосферы, непрерывная оболочка системы вода-пар, состоящая из соленой воды, пресной воды, твердой воды, а также пронизанной водой или парами воды литосферы и атмосферы. На состояние гидросферы оказывают влияние ряд факторов, как природного, так и техногенного характера. Например, выпадение атмосферных осадков с повышенным содержанием ионов Н+ может привести к серьезным изменениям состава поверхностных водоемов.

Сточные воды - это потоки, получившие загрязнение в результате бытовых или хозяйственно промышленных целей. Для таких стоков характерно изменение не только физическое, но и биологическое (https://vodakanazer.ru/kanalizaciya/stochnaya-voda.html).

Попадание же в природные водоемы неочищенных сточных вод с повышенным содержанием ионов тяжелых металлов приводит к накоплению их катионов в растительных и животных организмах.

Поиск альтернативных агентов для очистки сточных вод является актуальным, так как в настоящее время остро стоит вопрос экономного использования пресной воды. Одним из способов решения этой проблемы является установка очистного оборудования, оборотного водоснабжения и систем замкнутого водоснабжения на предприятиях и применение для очистки воды веществ, исключающих вторичное ее загрязнение. Но установка такого оборудования очень трудо- и финансово- затратна.

Для очистки сточных вод могут использоваться не только синтезированные вещества, но и природные минералы. Большинство сточных вод это стоки химической, пищевой и текстильной промышленности. Эти вопросы достаточно широко представлены в различных литературных источниках. Но для минимизации в сточных водах загрязняющих веществ и их нейтрализации могут быть использованы и принципиально другие материалы, например бой кирпича или шлак – конечный продукт сжигания твердых бытовых отходов, это направление еще мало изучено, но достаточно перспективно. В качестве объекта исследования был выбран бой кирпича (в г. Георгиевске функционирует кирпичный завод).

Актуальность выбранной темы согласуется также с тем, что в Стратегии экологической безопасности РФ на период до 2025года, утвержденной Указом Президента  Российской Федерации от 19 апреля 2017 года №176 (docs.cntd.ru›document/420396664), среди прочих мер по улучшению экологической обстановки в стране названы поиск и внедрение новых способов утилизации отходов и развитие альтернативных источников энергии.

Целью нашего исследования стало определение возможности использования боя кирпича для очистки кислых сточных вод.

Задачи:

1. Определить возможность применения боя кирпича для нейтрализации кислых сточных вод (органические, минеральные кислоты).

2. Определить экспериментальным путем размер частиц битого кирпича и время воздействия на модельные растворы разной кислотности, наиболее эффективные для их нейтрализации.

3. Определить, протекает ли десорбция кислотных катионов Н+ после обработки отработанного битого кирпича дистиллированной водой.

Гипотеза: чем больше размер битого кирпича и чем больше время их контакта с модельными растворами, тем выше степень нейтрализации модельных растворов.

Объект исследования: битый кирпич.

Предмет исследования: хемосорбционные свойства боя кирпича.

- Литературный обзор

Современная наука ищет пути и возможности использования природных материалов и альтернативных сорбентов для очистки сточных вод производств. В технологиях очистки природных и сточных вод во многих случаях в качестве нейтрализующих агентов, фильтрующих материалов, адсорбентов и ионообменников применяются природные материалы: кварцевый песок, дробленый антрацит, известняк СаСО3, доломит СаСО3 * МgСО3, магнезит МgСО3, различные алюмосиликаты, бентонитовые глины, цеолиты, туфы и т. д. При все расширяющемся применении этих материалов в различных отраслях народного хозяйства их запасы истощаются и ощущается их дефицит для использования в процессах очистки сточных вод и водоподготовки.

Принципиально для очистки сточных и природных вод могут использоваться и другие природные материалы, например брусит - минерал класса гидроксидов - Мg(ОН)2, большие запасы которого имеются в различных регионах России. Обладая щелочными свойствами, этот минерал может использоваться для нейтрализации кислых сточных вод, для удаления ионов тяжелых металлов, образующих трудно растворимые гидроксиды и основные соли, а также в виде адсорбента для удаления из воды некоторых органических веществ. Однако возможности и эффективность применения этого минерала в технологии обработки воды до настоящего времени мало изучены [5].

Исходя из анализа физико-химических свойств битого кирпича (щелочность, пористость) в качестве объектов, подлежащих удалению из природных и сточных вод, для испытаний могут быть использованы: минеральные и органические кислоты, а также растворы солей металлов. Опыт применения кирпича в технологиях обработки воды в настоящее время ограничен, хотя возможность применения его в различных видах строительства известна давно [7]. При перевозке кирпича навалом потери в виде боя достигают 17 %, а это достаточно большое количество отходов, повторное использование которых позволит сократить разработку новых природных ресурсов, сэкономит огромное количество воды и энергии.

- Методика исследования

Для испытаний были взяты: растворы соляной, серной и уксусной кислоты.

В лаборатории кабинета МБОУ лицея №4 были проведены лабораторные испытания химических свойств двух фракций кирпича (диаметром 1 – 3 мм и диаметром 5 – 10 мм). Навески битого кирпича обеих фракций во всех вариантах эксперимента составила 5 г., точность обеспечивалась взвешиванием на электронных весах (приложение 1, рис. 1-3).

Эксперименты проводились по определению расхода материала для нейтрализации модельных растворов минеральных (соляной, серной) и органических (уксусной) кислот). В эксперименте менялось также и время воздействия кирпича на модельные растворы: замеры рН модельных растворов проводились через 1 час, через 2 часа и через 4 часа. После истечения указанного времени раствор фильтруют через бумажный фильтр и определяют рН раствора.

Определение рН модельных растворов после взаимодействия с адсорбирующим материалом проводится с применением общепринятой методики титрования (приложение 1, рис. 4-8).

Реактивы: дистиллированная вода, растворы соляной кислоты,  серной и уксусной кислот (объем во всех вариантах опыта составил 100 мл.), раствор гидроксида натрия NaOH концентрации 1моль/л, растворы фенолфталеина (спиртовый раствор).

Оборудование: бюретка на 10 мл., пипетка Мора, штатив, груша, конические колбы.

Для проведения титрования заполняем бюретку раствором NaOH, в конические колбы наливаем 100 мл. модельных растворов кислот. Добавляем несколько капель фенолфталеина, титрование ведем до появления устойчивой малиновой окраски. Повторяем трижды до сходящихся результатов, определяем среднее значение и градус Тернера по этому значению.

Градус Тернера показывает число миллилитров 1м. раствора гидроксида натрия (или гидроксида калия), необходимое для нейтрализации 10 мл. раствора (таблица 1).

Таблица 1

Таблица соотношения кислотности в градусах Тернера и рН

| Титруемая кислотность, в Т | Пределы рН |
| --- | --- |
| 3.8 | 5.2 |
| 3.9 | 5.2 |
| 4.0 | 5.1 |
| 4.1 | 5.1 |
| 4.2 | 5.0 |
| 4.3 | 5.0 |
| 4.4 | 4.9 |
| 4.5 | 4.9 |
| 4.6 | 4.8 |
| 4.7 | 4.7 |
| 4.8 | 4.7 |
| 4.9 | 4.6 |
| 5.0 | 4.5 |
| 5.1 | 4.5 |
| 5.2 | 4.4 |
| 5.3 | 4.4 |
| 5.4 | 4.3 |
| 5.5 | 4.3 |
| 5.6 | 4.2 |
| 5.7 | 4.2 |
| 5.8 | 4.1 |
| 5.9 | 4.1 |
| 6.0 | 4.0 |
| 6.1 | 4.0 |
| 6.2 | 3.9 |
| 6.3 | 3.9 |
| 6.4 | 3.8 |
| 6.5 | 3.8 |
| 6.6 | 3.7 |
| 6.7 | 3.7 |
| 6.8 | 3.6 |
| 6.9 | 3.6 |
| 7.0 | 3.5 |
| 7.1 | 3.5 |
| 7.2 | 3.4 |
| 7.3 | 3.4 |
| 7.4 | 3.3 |
| 7.5 | 3.3 |
| 7.6 | 3.2 |
| 7.7 | 3.2 |
| 7.8 | 3.1 |
| 7.9 | 3.1 |
| 8.0 | 3.0 |
| 8.1 | 3.0 |
| 8.2 | 2.9 |
| 8.3 | 2.9 |
| 8.4 | 2.8 |
| 8.5 | 2.8 |
| 8.6 | 2.7 |
| 87 | 2.7 |
| 8.8 | 2.6 |
| 8.9 | 2.6 |
| 9.0 | 2.5 |
| 9.2 | 2.5 |
| 9.3 | 2.4 |
| 9.4 | 2.4 |
| 9.5 | 2.3 |
| 9.6 | 2.3 |
| 9.7 | 2.2 |
| 9.8 | 2.2 |
| 9.9 | 2.1 |
| 10.0 | 2.1 |

После проведения указанных опытов мы промыли отработанный битый кирпич  дистиллированной водой, чтобы определить, остались ли кислотные ионы Н+ в порах кирпича. Затем определяем рН раствора, оставшегося  после промывания боя кирпича двух фракций методом титрования.

- Результаты эксперимента

Экспериментами установлено, что испытуемые фракции образцов проявляют различную активность по отношению к различным кислотам. Опыты проводились через 1, 2 и 4 часа и результаты занесены в таблицы 2-3. По данным построены графики, отражающие зависимость снижения кислотности модельных растворов от времени действия боя кирпича (приложение 1, рис. 9-10). Результаты измерения рН растворов после промывания отработанного битого кирпича двух фракций представлены на графике (приложение 1, рис.11).

Зная содержание кислот в воде, подлежащей нейтрализации, или величину рН, можно всегда определить количество боя кирпича, требуемого для обработки заданного количества сточных вод, а также требуемое количество реагента в единицу времени (в час, сутки, год и т. д.).

Таблица 2

Нейтрализация кислот образцами d=3 – 5 мм

| Состав модельного раствора | Масса образ-ца, г | Время контакта 1 час | Время контакта 2 часа | Время контакта 4 часа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем р-ра NaOH (мл.) | рН | Объем р-ра NaOH (мл.) | рН | Объем р-ра NaOH (мл.) | рН |
| Раствор серной кислоты (рН=1,7) | 5 | 9,5 мл. | 2,3 | 7,6 мл. | 3,2 | 6,4 мл. | 3,8 |
| Раствор соляной кислоты (рН=1,6) | 5 | 10 мл. | 2,1 | 8,4 мл. | 2,8 | 6,8 мл. | 3,6 |
| Раствор уксусной кислоты (рН=2,91) | 5 | 7,8 мл. | 3,1 | 5.0 мл. | 4,5 | 4,6 мл. | 4,8 |

Таблица 3

Нейтрализация кислот образцами d = 5 – 10 мм

| Состав модельного раствора | Масса образ-ца, г | Время контакта 1 час | Время контакта 2 часа | Время контакта 4 часа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем р-ра NaOH (мл.) | рН | Объем р-ра NaOH (мл.) | рН | Объем р-ра NaOH (мл.) | рН |
| Раствор серной кислоты (рН=1,7) | 5 | 8,8 мл. | 2,6 | 7 мл. | 3,5 | 5,2 мл. | 4,4 |
| Раствор соляной кислоты рН=1,6 | 5 | 9,5 мл. | 2,3 | 7,6 мл. | 3.2 | 6 мл. | 4,0 |
| Раствор уксусной кислоты рН=2,91 | 5 | 6,6 мл. | 3,7 | 4.6 мл. | 4,8 | 3,8 мл. | 5,2 |

Для оценки безопасности дальнейшей утилизации отработанного кирпича нужно определить, остается ли кислота в порах кирпича или нейтрализуются кирпичом в ходе химических реакций. Результаты опытов представлены в таблицах 4-5.

Таблица №4

Результаты эксперимента по определению десорбции фракции боя кирпича диаметром 1-3 мм.

| Характеристика растворов | Объем раствора | Значение рН |
| --- | --- | --- |
| Раствор, оставшийся после промывания отработанной фракции боя кирпича в растворе серной кислоты (рН=3,8) | 100 мл. | 5,4 |
| Раствор, оставшийся после промывания отработанной фракции боя кирпича в растворе соляной кислоты (рН=3,6) | 100 мл. | 5,0 |
| Раствор, оставшийся после промывания отработанной фракции боя кирпича в растворе уксусной кислоты (рН=4,8) | 100 мл. | 5,8 |

Таблица №5

Результаты эксперимента по определению десорбции фракции боя кирпича диаметром 5-10 мм.

| Характеристика растворов | Объем раствора | Значение рН |
| --- | --- | --- |
| Раствор, оставшийся после промывания отработанной фракции боя кирпича в растворе серной кислоты (рН=4,4) | 100 мл. | 6,4 |
| Раствор, оставшийся после промывания отработанной фракции боя кирпича в растворе соляной кислоты (рН=4,0) | 100 мл. | 6,0 |
| Раствор, оставшийся после промывания отработанной фракции боя кирпича в растворе уксусной кислоты (рН=5,2) | 100 мл. | 6,6 |

Опытным путем установлено, что увеличение времени контакта до 4 часов значительно сокращает расход нейтрализующего реагента во всех выше указанных случаях.

Выводы

- Бой кирпича способен нейтрализовать и минеральные и органические кислоты. Наибольшая степень нейтрализации (рН=5,2) была достигнута в модельном растворе с уксусной кислотой с применением фракции боя кирпича диаметром 5-10 мл.

- Из используемых в эксперименте двух фракций шлака диаметром d = 1 – 3 мм. и d = 5 – 10 мм. лучшие результаты получили в опытах с образцами размером d = 5 – 10 мм.

- Результаты измерения рН растворов, оставшихся после промывания отработанного боя кирпича показали, что десорбции Н+ не происходит, значит, дальнейшая утилизация отработанного кирпича без дополнительных обработок безопасна.

Увеличение времени контакта фракций битого кирпича с модельными растворами с 1 часа до 4 часов повысило эффективность нейтрализации модельных растворов (рН повысилась на 1,5-1,7 для фракции кирпича диаметром 1-3мм; и на 1,7 – 2.2 для фракции кирпича диаметром 5-10 мм.

Результаты подтвердили выдвинутую нами ранее гипотезу, о том, что размер фракции образцов и увеличение времени контакта исследуемого раствора с боем кирпича действительно приводит к повышению качества очистки.

Заключение

В целом можно сказать, что наши предположения подтвердились и проведенные опыты показали нам, что возможно применять отходы для очистки сточных вод, но этому вопросу нужно посвятить еще много исследований. В дальнейшем мы планируем проверить сорбционную емкость битого кирпича, чтобы определить возможность его использования на производствах, в сточных водах которых содержатся ионы хрома (VI), в частности кожевенных производств.

Список литературы

- Дубкова Е. Б., Зайцев В. А. Лабораторный практикум по курсу «Промышленная экология». Учебное пособие. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2000 г. – 168 с.

# Измерение массовой концентрации железа (ГОСТ 4011-72).

- Исследование процесса адсорбции улавливания шестивалентного хрома. Прохорова И.В., Киприянова Е.Н. // Материалы городской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Ростов-на-Дону, 2009 г

- Отчет о разработке исходных данных для проектирования линии подготовки шлака и золы Пятигорского завода ТП ТБО для использования в производстве асфальтобетона. – Москва, 1990 г.

- Оценка эффективности применения молотого брусита «аквамаг» в  технологиях очистки воды. А.Н. Белевцев, С.А. Байкова, В. И. Жаворонкова, Н.Н. Мельникова, ОАО «НИИВОДГЕО»

- ПНД Ф 14.1 : 2.52 – 96 «Методика выполнения измерений массовой концентрации хрома в природных и сточных водах фотометрическим методом с дифенилкарбазидом.

- Применение шлака мусоросжигательных заводов для нейтрализации кислых сточных вод. Н.Е. Коваленко, В.А. Полегаева. //Материалы  XII Региональной научно-технической  конференции «Вузовская Наука – Северо-Кавказскому региону»

- Способы очистки сточных вод от соединений хрома (VI). – Г. И. Зубарева, М. Н. Филипьева, М. И. Дегтев. – Экология и промышленность России. – Февраль 2005 г. – С. 30 – 33.

- Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. Т.2. – Калуга:  Издательство Н. Бочкаревой, 2003. – 884 с.

Приложение 1

| Рисунок №1 Взвешивание навески битого кирпича фракция d=1-3 мм | Рисунок №2 Взвешивание навески битого кирпича фракция d=5-10 мм |
| --- | --- |
| Рисунок №3 Работа с электронными весами | Рисунок №4 Модельные растворы |
| Рисунок № 5 . Титрование растворов. | Рисунок №6 . Титрование растворов. |
| Рисунок №7 Проведение опыта по определению рН модельных растворов методом титрования | Рисунок №8 Изменение окраски индикатора в точке титрования |

Рис.9 Результаты измерения рН модельных растворов после воздействия боя кирпича фракции с диаметром частиц 1-3 мм.

Рис.10 Результаты измерения рН модельных растворов после воздействия боя кирпича фракции с диаметром частиц 5-10 мм.

Рис.11 Результаты эксперимента по определению десорбции отработанного боя кирпича